低应变反射波法

- 基桩声波透射法

- 检 测 报 告

- 工程名称：

- 工程地点：

- 委托单位：

- 检测日期：    年 月 日～ 月 日

- 报告总页数： 页

- 报告编号：武科创（   ）字第（  ）号

合同编号：

- 武汉中科科创工程检测有限公司

年  月  日

项目名称

基桩声波透射法

现场检测人员：

（上岗证号）

报 告  编 写：

（上岗证号）

校        核：

（上岗证号）

审        核：

（上岗证号）

授权签字人：

声明：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；

2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

3. 本报告无我单位相关技术资格证书章无效；

4. 本报告无检测、审核、授权签字人签字无效；

5．未经书面同意不得部分复制或作为他用；

6．如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测单位：武汉中科科创工程检测有限公司

地　　址：武昌小洪山

邮　　编：430071

电　　话：

传　　真：

监督电话：027-87198270

首　页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测性质 |  | 委托 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  |  |
| 桩 型 |  |  |  |  |  | 设计砼强度等级 |  |  |  |  |  |  |
| 施工桩长(m) |  |  |  |  |  | 桩径(mm) |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |  |
| 低应变 检测结果 | 被检数 |  | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅳ类 |  |
|  | 比例 |  | 比例 |  | 比例 |  |  | 比例 |  |  | 比例 |  |
| 声波 检测结果 | 被检数 |  | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅳ类 |  |
|  | 比例 |  | 比例 |  | 比例 |  |  | 比例 |  |  | 比例 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目  录

一  项目概况…………………………………………5

二  地质概况…………………………………………6

三  检测依据…………………………………………6

四  低应变反射波法现场检测………………………6

五  声波透射法现场检测……………………………7

六  检测结果…………………………………………9

七  结论………………………………………………10

八  附图表……………………………………………10

网  址:http://jczx.whrsm.ac.cn/

e-mail：

一、项目概况

表1

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 桩基施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 质量监督站 |  |  |  |
| 桩 型 |  | 桩径(mm) |  |
| 设计桩长(m) |  | 设计持力层 |  |
| 设计桩顶标高 |  | 设计强度等级 |  |
| 被检数(根) |  | 承载力设计值(kN) |  |
| 总桩数(根) |  | 施工日期 |  |
| 检测目的 | 判定桩身完整性类别 | 检测日期 |  |
| 检测依据 | 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

二、地质概况

详见地质勘察报告。

三、检测依据

按照国家《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)执行。

四、低应变反射波法现场检测

1、低应变检测流程

本次检测，严格依据JGJ106-2014执行。被检测桩均被凿去浮浆及破损部分，露出新鲜密实的混凝土；每根桩布置2～4个检测点，每个检测点记录的有效信号数均大于3。现场检测示意图如图1。

图1 基桩反射波法现场检测示意图

2、桩身波速平均值的确定：

当桩长已知、桩底反射信号明确时，应在地基条件、桩型、成桩工艺相同的基桩中，选取不少于5根I类桩的桩身波速值，按下列公式计算其平均值：

Cm=1ni=1nCi       Ci=2000LΔT       Ci=2L⋅Δf

式中：Cm——桩身波速的平均值(m/s)；

Ci——第i根受检桩的桩身波速值(m/s),且| Ci—Cm|/Cm不宜大于5%；

L——测点下桩长(m)；

ΔT——速度波第一峰与桩底反射波峰间的时间差(ms)；

Δf——幅频曲线上桩底相邻谐振峰间的频差(Hz)；

n——参加波速平均值计算的基桩数量(n≥5)

3、桩身缺陷位置的计算：

x=12000⋅Δtx⋅c   x=12⋅cΔf'

式中：x——桩身缺陷至传感安装点的距离(m)；

Δtx——速度波第一峰与缺陷反射波峰间的时间差(ms)；

C——受检桩的桩身波速值(m/s),无法确定时可用桩身波速的平均值替代；

Δf´——幅频信号曲线上缺陷相邻谐振峰间的频差(Hz)；

4、桩身完整性判定：

| 类别 | 时域信号特征 | 幅频信号特征 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 2L/c时刻前无缺陷反射波，有桩底反射波 | 桩底谐振峰排列基本等间距，其相邻频差Δf≈c/2L |
| Ⅱ | 2L/c时刻前出现轻微缺陷反射波，有桩底反射波 | 桩底谐振峰排列基本等间距，其相邻频差Δf≈c/2L，轻微缺陷产生的谐振峰与桩底谐振峰之间的频差Δf´>c/2L |
| Ⅲ | 有明显缺陷反射波，其他特征介于Ⅱ类与Ⅳ类之间 |  |
| Ⅳ | 2L/c时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波，无桩底反射波；或因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动，无桩底反射波 | 缺陷谐振峰排列基本等间距，其相邻频差Δf´>c/2L，无桩底谐振峰；或因桩身浅部严重缺陷只出现单一谐振峰，无桩底谐振峰。 |

5、低应变现场检测

低应变现场检测设备一览表                     表2

| 检测设备 | 型号 | 编号 | 量程 | 准确度 | 检定证号 | 检定 日期 | 检定 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | RSM-24FD | 200132 | ±5V | ≤1.0% | 2014SZ1850233 | 14.4.18 | 一年 |
| 加速度计 | SY03 | 2236 | / | / |  |  |  |

五、声波透射法现场检测

1、现场检测

图一 基桩声波透射法现场检测示意图

图二声测管布置示意图

(1)将各声测管内注满清水，发射与接收声波换能器通过深度标志分别置于两根声测管中，如图一所示。

(2)平测时，声波发射与接收声波换能器始终保持相同深度，斜测时，声波发射与接收换能器始终保持固定高差，且两个换能器中点连接的水平夹角不应大于30º；

(3)声波发射与接收换能器从桩底向上同步提升，声测线间距不应大于100mm；提升过程中，应校核换能器的深度和校正换能器的高差，并确保测试波形的稳定性，提升速度不宜大于0.5m/s。

(4)通过发出和接收声波信号，可以检测出两跨孔间介质的声时参数，当发现读数异常时，加密测点间距进行详测。声测管编号以正北方向顺时针开始第一根管为A，如图二所示。

2.桩身完整性判定：

根据桩身缺陷处声测线的声学特征、缺陷的空间分布范围进行综合判定。

Ⅰ类桩：所有声测线声学参数无异常，接收波形正常；存在声学参数轻微异常、波形轻微畸变的异常声测线，异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%。

Ⅱ类桩：存在声学参数轻微异常、波形轻微畸变的异常声测线，异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，或在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%；存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线，异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%。

Ⅲ类桩：存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线，异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，但在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%；存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线，异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，但在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%；存在声学参数严重异常、波形严重畸变或声速低于低限值的异常声测线，异常声测线任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%。

Ⅳ类桩：存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线，异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，且在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%；存在声学参数严重异常、波形严重畸变或声速低于低限值的异常声测线，异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，或在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%。

3、检测设备

现场检测设备一览表             表2

| 设备 | 型 号 | 编 号 | 量程/灵敏度 | 证书编号 | 检定日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | RSM-SY5 | SY502133 | ±5V/0.1μｓ | 2014SZ1390225 | 14.4.25 |

六、检测结果

桩身质量完整性检测动测结果             表3

| 序号 | 桩号 (#) | 桩径 (mm) | 检测深度 (m) | 剖面 | 实测声速(m/s) |  |  | 桩身主要 缺陷描述 | 均匀性等级 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均 | 临界 | 最小 |  |  |  |
| 1 | 33 | 800 | 40.1 | ab | 4340 | 3003 | 3018 | 完整 |  | I |
| 2 | 44 | 800 | 40.0 | ab | 4365 | 4142 | 4153 | 完整 |  | I |
| 3 | 55 | 800 | 40.8 | ab | 4184 | 3894 | 3907 | 完整 |  | I |
| 4 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、结论

此次超声波透射法检测6根桩，分析结果见附图。其中，Ⅰ类桩6根，占检测总数的100%；无Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类桩，桩身完整性符合工程质量要求

八、附图表

1、声波透射法实测数据曲线图6张。

基桩声波透射法现场记录表   天气：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽 样 人 | 委托单位/监理单位等 |  |  |  |  |  |  |
| 测桩方位示意图 |  | 桩号 |  | 桩径(mm) |  | 桩长(m) |  |
| N |  | 测区 | 测管距离 | 测试深度 | 备 注 |  |  |
|  |  | AB | (cm) | (m) |  |  |  |
|  |  | BC | (cm) | (m) |  |  |  |
|  |  | AC | (cm) | (m) |  |  |  |
| 测桩方位示意图 |  | 桩号 |  | 桩径(mm) |  | 桩长(m) |  |
| N |  | 测区 | 测管距离 | 测试深度 | 备 注 |  |  |
|  |  | AB | (cm) | (m) |  |  |  |
|  |  | BC | (cm) | (m) |  |  |  |
|  |  | AC | (cm) | (m) |  |  |  |
| 测桩方位示意图 |  | 桩号 |  | 桩径(mm) |  | 桩长(m) |  |
| N |  | 测区 | 测管距离 | 测试深度 | 备 注 |  |  |
|  |  | AB | (cm) | (m) |  |  |  |
|  |  | BC | (cm) | (m) |  |  |  |
|  |  | AC | (cm) | (m) |  |  |  |
| 测桩方位示意图 |  | 桩号 |  | 桩径(mm) |  | 桩长(m) |  |
| N |  | 测区 | 测管距离 | 测试深度 | 备 注 |  |  |
|  |  | AB | (cm) | (m) |  |  |  |
|  |  | BC | (cm) | (m) |  |  |  |
|  |  | AC | (cm) | (m) |  |  |  |
| 测桩方位示意图 |  | 桩号 |  | 桩径(mm) |  | 桩长(m) |  |
| N |  | 测区 | 测管距离 | 测试深度 | 备 注 |  |  |
|  |  | AB | (cm) | (m) |  |  |  |
|  |  | BC | (cm) | (m) |  |  |  |
|  |  | AC | (cm) | (m) |  |  |  |

测试人：    　　上岗证编号：        测试人： 　    上岗证编号：

成桩参数提供人：	                   见证人：

年  月   日

*本报告由武汉中岩科技整理，供各检测单位参考使用，更多产品及技术资料请登陆www.whrsm.com浏览

欢迎关注“武汉中岩科技”公众微信号，第一时间获取内部技术资料