低应变反射波法

- 检 测 报 告

- 工程名称：

- 工程地点：

- 委托单位：

- 检测日期：    年  月  日

- 报告总页数：13页

- 报告编号：武科创（   ）字第（ ）号

合同编号：

- 武汉中科科创工程检测有限公司

年 月 日

项目名称

基桩低应变反射波法检测

现场检测人员：

（上岗证号）

报 告  编 写：

（上岗证号）

校        核：

（上岗证号）

审        核：

（上岗证号）

授权签字人：

声明：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；

2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

3. 本报告无我单位相关技术资格证书章无效；

4. 本报告无检测、审核、授权签字人签字无效；

5．未经书面同意不得部分复制或作为他用；

6．如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测单位：武汉中科科创工程检测有限公司

地    址：武昌小洪山

邮    编：430071

电    话：

传    真：

监督电话：027-87198270

首　页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩 型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计砼强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工桩长(m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总桩数 | 被检数 |  | Ⅰ类 |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  | Ⅲ类 |  |  |  |  | Ⅳ类 |  |  |
|  | 比例 |  | 比例 |  |  |  | 比例 |  |  |  |  | 比例 |  |  |  |  | 比例 |  |  |
| 典型 Ⅲ类桩 | 桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 典型 Ⅳ类桩 | 桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目  录

一  项目概况…………………………………………5

二  地质概况…………………………………………6

三  检测依据…………………………………………6

四  低应变反射波法现场检测………………………6

五  检测结果…………………………………………7

六  结论与建议………………………………………9

七  附图表……………………………………………9

网  址:http://jczx.whrsm.ac.cn/

e-mail：

一、项目概况

表1

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 质量监督站 |  |  |  |
| 结构型式 |  | 层 数 |  |
| 建筑面积(m2 ) |  | 开工日期 |  |
| 桩 型 |  | 桩径(㎜) |  |
| 总桩数(根) |  | 被检数(根) |  |
| 设计砼强度等级 |  | 持力层 |  |
| 施工桩长(m) |  | 检测目的 | 判定桩身完整性类别 |
| 检测方法 | 低应变反射波法 | 检测日期 |  |
| 检测标准 | 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

二、地质概况

详见地质勘察报告。

三、检测依据

按照国家《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)执行。

四、低应变反射波法现场检测

1、低应变检测流程

本次检测，严格依据JGJ106-2014执行。被检测桩均被凿去浮浆及破损部分，露出新鲜密实的混凝土；每根桩布置2～4个检测点，每个检测点记录的有效信号数均大于3。现场检测示意图如图1。

图1 基桩反射波法现场检测示意图

2、桩身波速平均值的确定：

当桩长已知、桩底反射信号明确时，应在地基条件、桩型、成桩工艺相同的基桩中，选取不少于5根I类桩的桩身波速值，按下列公式计算其平均值：

Cm=1ni=1nCi       Ci=2000LΔT       Ci=2L⋅Δf

式中：Cm——桩身波速的平均值(m/s)；

Ci——第i根受检桩的桩身波速值(m/s),且| Ci—Cm|/Cm不宜大于5%；

L——测点下桩长(m)；

ΔT——速度波第一峰与桩底反射波峰间的时间差(ms)；

Δf——幅频曲线上桩底相邻谐振峰间的频差(Hz)；

n——参加波速平均值计算的基桩数量(n≥5)

3、桩身缺陷位置的计算：

x=12000⋅Δtx⋅c   x=12⋅cΔf'

式中：x——桩身缺陷至传感安装点的距离(m)；

Δtx——速度波第一峰与缺陷反射波峰间的时间差(ms)；

c——受检桩的桩身波速值(m/s),无法确定时可用桩身波速的平均值替代；

Δf´——幅频信号曲线上缺陷相邻谐振峰间的频差(Hz)；

4、桩身完整性判定：

| 类别 | 时域信号特征 | 幅频信号特征 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 2L/c时刻前无缺陷反射波，有桩底反射波 | 桩底谐振峰排列基本等间距，其相邻频差Δf≈c/2L |
| Ⅱ | 2L/c时刻前出现轻微缺陷反射波，有桩底反射波 | 桩底谐振峰排列基本等间距，其相邻频差Δf≈c/2L，轻微缺陷产生的谐振峰与桩底谐振峰之间的频差Δf´>c/2L |
| Ⅲ | 有明显缺陷反射波，其他特征介于Ⅱ类与Ⅳ类之间 |  |
| Ⅳ | 2L/c时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波，无桩底反射波；或因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动，无桩底反射波 | 缺陷谐振峰排列基本等间距，其相邻频差Δf´>c/2L，无桩底谐振峰；或因桩身浅部严重缺陷只出现单一谐振峰，无桩底谐振峰。 |

5、低应变现场检测

低应变现场检测设备一览表                     表2

| 检测设备 | 型号 | 编号 | 量程 | 准确度 | 检定证号 | 检定 日期 | 检定 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | RSM-24FD | 200132 | ±5V | ≤1.0% | 2014SZ1850233 | 14.4.18 | 一年 |
| 加速度计 | SY03 | 2236 | / | / |  |  |  |

五、检测结果

根据所测波形特性，结合桩的砼设计强度等级要求，本工程桩身结构的完整性按四类划分，试验结果见表3，所测波形曲线如附图所示。

- 低应变检测结果表   　 　　　       表3

| 序号 | 桩号 | 桩长 (m) | 桩径 (mm) | 波速 (km/s) | 桩身结构完整性描述 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 7.90 | 1000 | 3.76 | 桩身完整 | I |  |
| 2 | 2 | 6.50 | 1000 | 3.73 | 桩身完整 | I |  |
| 3 | 3 | 8.90 | 1000 | 3.72 | 桩身完整 | I |  |
| 4 | 4 | 7.10 | 1000 | 3.76 | 桩身完整 | I |  |
| 5 | 5 | 8.40 | 1000 | 3.70 | 桩身完整 | I |  |
| 6 | 6 | 7.80 | 1000 | 3.73 | 桩身完整 | I |  |
| 7 | 7 | 7.10 | 1000 | 3.76 | 桩身完整 | I |  |
| 8 | 8 | 9.70 | 1000 | 3.70 | 桩身完整 | I |  |
| 9 | 9 | 7.85 | 1500 | 3.78 | 桩身完整 | I |  |
| 10 | 10 | 8.60 | 1000 | 3.77 | 桩身完整 | I |  |
| 11 | 17 | 8.10 | 1000 | 3.71 | 桩身完整 | I |  |
| 12 | 18 | 7.10 | 1000 | 3.76 | 桩身完整 | I |  |
| 13 | 19 | 7.40 | 1000 | 3.77 | 桩身完整 | I |  |
| 14 | 20 | 8.40 | 1000 | 3.70 | 桩身完整 | I |  |
| 15 | 21 | 7.90 | 1000 | 3.70 | 桩身完整 | I |  |
| 16 | 22 | 12.30 | 1000 | 3.71 | 桩身完整 | I |  |
| 17 | 23 | 7.90 | 1000 | 3.73 | 桩身完整 | I |  |
| 18 | 24 | 7.10 | 1000 | 3.70 | 桩身完整 | I |  |
| 19 | 29 | 8.10 | 1000 | 3.73 | 桩身完整 | I |  |
| 20 | 30 | 6.10 | 1000 | 3.73 | 桩身完整 | I |  |
| 21 | 32 | 9.80 | 1000 | 3.76 | 桩身完整 | I |  |
| 22 | 36 | 6.00 | 1000 | 3.15 | 桩身完整 | I |  |
| 23 | 40 | 8.20 | 1000 | 3.77 | 桩身完整 | I |  |
| 24 | 41 | 9.80 | 1000 | 3.74 | 桩身完整 | I |  |
| 25 | 45 | 5.90 | 1000 | 3.77 | 桩身完整 | I |  |
| 26 | 46 | 9.10 | 1000 | 3.70 | 桩身完整 | I |  |
| 27 | 49 | 8.40 | 1000 | 3.70 | 桩身完整 | I |  |
| 28 | 50 | 9.50 | 1000 | 3.72 | 桩身完整 | I |  |
| 29 | 51 | 6.20 | 1000 | 3.73 | 桩身完整 | I |  |
| 30 | 54 | 5.30 | 1000 | 3.70 | 桩身完整 | I |  |
| 31 | 55 | 8.65 | 1000 | 3.76 | 桩身完整 | I |  |
| 32 | 56 | 9.40 | 1000 | 3.71 | 桩身完整 | I |  |
| 33 | 57 | 7.20 | 1000 | 3.78 | 桩身完整 | I |  |
| 34 | 60 | 9.60 | 1000 | 3.70 | 桩身完整 | I |  |
| 35 | 61 | 10.10 | 1000 | 3.76 | 桩身完整 | I |  |
| 36 | 62 | 6.80 | 1000 | 3.76 | 桩身完整 | I |  |
| 37 | 63 | 5.80 | 1000 | 3.74 | 桩身完整 | I |  |
| 38 | 68 | 4.90 | 1000 | 3.70 | 桩身完整 | I |  |
| 39 | 72 | 9.70 | 1000 | 3.72 | 桩身完整 | I |  |
| 40 | 73 | 11.10 | 1000 | 3.77 | 桩身完整 | I |  |
| 41 | 74 | 7.90 | 1000 | 3.72 | 桩身完整 | I |  |
| 42 | 76 | 11.90 | 1000 | 3.71 | 桩身完整 | I |  |
| 43 | 81 | 10.50 | 1000 | 3.76 | 桩身完整 | I |  |
| 44 | 82 | 11.45 | 1000 | 3.77 | 桩身完整 | I |  |
| 45 | 83 | 10.00 | 1000 | 3.72 | 桩身完整 | I |  |
| 46 | 84 | 9.30 | 1000 | 3.78 | 桩身完整 | I |  |
| 47 | 85 | 9.90 | 1000 | 3.79 | 桩身完整 | I |  |
| 48 | 89 | 10.40 | 1000 | 3.75 | 桩身完整 | I |  |
| 49 | 90 | 9.80 | 1000 | 3.72 | 桩身完整 | I |  |
| 50 | 91 | 11.05 | 1000 | 3.78 | 桩身完整 | I |  |
| 51 | 92 | 11.60 | 1000 | 3.72 | 桩身完整 | I |  |
| 52 | 93 | 11.10 | 1000 | 3.73 | 桩身完整 | I |  |

六、结论

本次低应变试验共检测52根工程桩，其中Ⅰ类桩52根，占所测桩数的100%，未发现Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类桩。

七、附图表

1、低应变单桩实测曲线图4张。

*本报告由武汉中岩科技整理，供各检测单位参考使用，更多产品及技术资料请登陆www.whrsm.com浏览

欢迎关注“武汉中岩科技”公众微信号，第一时间获取内部技术资料